第十章：Langmuir 公式與有機吸附

土壤對於有機殺蟲劑或殺草劑的吸附研究，仍然非常的困難，最主要的原因是不清楚吸附機構，因為colloid表面吸附這些大分子的有機物可能是凡得瓦爾力，或是氫鍵，目前對這兩種鍵結仍缺乏理論基礎，所以以實驗的方法，求得吸附曲線，再來求得有機質被colloid吸附的強度。典型的吸附曲線有三種

1.Langmuir Equation

…………(1)

Ce：在土壤溶液裡的平衡時濃度

x/m：每單位克重的土壤(m)所吸附的有機質重量(x)

b：最大吸附量，表示colloid表面全為一層有機分子所覆蓋

K：(constant of the binding strength)有機物與土壤的吸引鍵結力

(1)式可以改為直線式

或

………………………………………………(2)

根據(2)式，以為y軸，Ce為x軸，則由斜率可以求出b，由截距可以求出K。

Ce

2.Freundlich Equation

Ce

3.brunauer-Emmett-Teller (BET) Equation

Ce

# Text boxes

B

Ce

K, n為常數